## Slide 1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра аптечной технологии лекарств им. Д.П. Сало
Лекция для студентов специальности «Фармация»
Растворы ВМС.

## Slide 2: ПЛАН ЛЕКЦИИ
Определение, классификация и применение ВМС.
Влияние структуры молекулы ВМС на процесс растворения веществ.
Свойства растворов ВМС.
Факторы, вызывающие нарушение устойчивости растворов ВМС.
Технология растворов ВМС.

## Slide 3: 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Высокомолекулярными соединениями (ВМС) называются природные или синтетические вещества с молекулярной массой от нескольких тысяч (не ниже 10-15 тысяч) до миллиона и более*
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.
Большинство ВМС являются полимерами благодаря многократно повторяющимся звеньям в макромолекуле (степень полимеризации).
Notes: 3

## Slide 4
высшие полисахариды (крахмал, декстрин, пектин, камеди, смолы, целлюлоза)
белки (желатин, желатоза, коллаген, казеин)
ферменты (пепсин,трипсин, химотрипсин, панкреатин, лидаза)
натуральные каучуки
Природные ВМС
ПО ИСТОЧНИКАМ ПОЛУЧЕНИЯ:
Синтетические и полусинтетические (природные модифицированные) ВМС
Производные целлюлозы (метилцеллюлоза, натрий карбоксиметилцеллюлоза), поливинол, поливинилпирролидон,
полиакриламид, полиэтиленоксиды, силиконы, блоксополимеры жиросахара
неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ): спены, твины, ОС-20, эмульгаторы Т-1, Т-2, синтетический каучук
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.
КЛАССИФИКАЦИЯ ВМС
Notes: 4

## Slide 5
источники природных полимеров
Высшие растения – источник целлюлозы
Семена – источники крахмала и камедей
Фруктовые соки – источники пектинов
Древесные смолы – источник получения камеди
морские водоросли - микроорганизмы -
источники агара, альгинатов источники декстрана

## Slide 6: КЛАССИФИКАЦИЯ ВМС
ПО СПОСОБУ ПРИМЕНЕНИЯ В ФАРМАЦИИ:
лекарственные вещества
обволакивающие средства (слизь крахмала, корень алтея, семена льна);
средства, регулирующие пищеварение (ферменты);
противошоковые и дезинтоксикационные средства (ПВП, декстрин, желатин и др.)
вспомогательные вещества (основы для суппозиториев и мазей, эмульгаторы, и др.)
материалы для изготовления упаковочных изделий (силиконы, полиэтилен)
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.

## Slide 7: 1. ПРИМЕНЕНИЕ ВМС В ФАРМАЦИИ
Особое значение имеет использование ВМС в качестве вспомогательных веществ. По влиянию ВМС на технологические характеристики лекарств их классифицируют на отдельные группы.
Растворители
Поливинол, ПЭО,
пропиленгликоль, эсилоны
Пролонгаторы
Производные целлюлозы, поливинол, поливинилпирролидон, микробные полисахариды, альгинаты, полиакриламид
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.
Стабилизаторы, эмульгаторы
Производные целлюлозы, альгинаты, декстрин, поливинилпирролидон, р-р крахмала, микробные полисахариды, аэросил, твины, спены, бентониты, желатин, желатоза

## Slide 8: 1. ПРИМЕНЕНИЕ ВМС В ФАРМАЦИИ
Корригенты
Глицирам, глицирризин
Добавки к плазмозаменителям
Суппозиторные и мазевые основы
Поливинилпирролидон, декстран
Гели высокомолекулярных углеводов и белков, неорганических веществ, фитостериновые гели, ПЭО, силиконы.
Солюбилизаторы
Твины, ПЭО, пропиленглюколь и др.
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.

## Slide 9: 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ
по природе функциональных групп в структуре макромолекул*
катионные
неионогенные
амфолитные
анионные
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.
анионные, катионные, амфолитные ВРП – электролиты;
неионогенные – не электролиты

## Slide 10: 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
неограниченно
набухающие
ограниченно набухающие
По способности
к растворению
Свойства ВМС зависят от:
размера молекул
формы молекул (линейная, сферическая, плоскостная, трехмерная).

## Slide 11: 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВМС
Молекулы ВМС имеют дифильный характер, так как содержат полярные
(–COOH, –NH2, –OH и др.) и неполярные (–CH3, –CH2, –C6H5) функциональные группы..Чем больше полярных радикалов в молекуле ВМС, тем лучше оно растворимо.Растворимость ВМС зависит от величины и формы их молекул.
Форма молекул ВМС
гемоглобин, гликоген, пепсин, трипсин, панкреатин и др.
Порошкообразные вещества, при растворении почти не набухают, образуют подобные истинным растворы, имеют небольшую вязкость
крахмал, камеди, желатин, целлюлоза и ее производные, коллаген, натрия полиакрилат и др. очень сильно набухают, образуют высоковязкие растворы, не подчиняются законам, свойственным растворам низкомолекулярных веществ
Глобуллярная
(сферическая, т.н. изодиаметрическая)
– неограниченно
набухающие ВМС
Фибриллярная
(линейная,
слаборазветвленная, т.н. анизодиаметрическая)
– ограниченно
набухающие ВМС
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.
Notes: Гігантські ланцюговоподібні молекули ВМС по окремих ланках неоднорідні, мають дифільний характер. Окремі ланки складаються з атомних груп, що мають полярний характер. До числа полярних груп належать –СООН, -NН2, -ОН, і ін. Ці радикали добре взаємодіють з полярними рідинами (водою, спиртом і ін.) – гідратуються інакше кажучи, вони гідрофільні. Поряд з полярними макромолекула може містити неполярні гідрофобні радикали: -СН3, -СН2, -З6Н5 і ін., що можуть сольватуватися неполярними рідинами (бензол, петролейний ефір і т.п.), але не можуть гідратуватися. У природних ВМС майже завжди переважають полярні групи, тому, потрапляючи у воду, вони поводяться як гідрофільні речовини: чим більше полярних ділянок у молекулі ВМС, тим краще вони розчинні у воді.

## Slide 12: 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВМС
Процесс растворения ВМС происходит в 2 стадии:
II. Растворение – диффузия молекул ВМС в растворитель после разрушения межмолекулярных связей
I. Набухание – самопроизвольный процесс поглощения ВМС больших объемов низкомолекулярной жидкости, сопровождающейся значительным увеличением объема ВМС, гидратацией, сольватацией. Экзотермический процесс.
Ограниченное набухание:
процесс перехода от набухания к растворению происходит при определенных факторах (повышение температуры и др.)
Неограниченное набухание:
процесс перехода от набухания к растворению происходит самопроизвольно
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.

## Slide 13: Набухание ВМС не всегда завершается растворением
Если энергии, выделяемой во время сольватации, достаточно для разрыва межмолекулярных связей, процесс набухания завершается растворением. Такое набухание называется неограниченным.
Если же выделяемой при сольватации энергии недостаточно для разрыва межмолекулярных связей, происходит увеличение объема ВМС и набухание называется ограниченным.
NB! Oграниченное набухание при изменении условий часто переходит в неограниченное (напр. желатин - ограниченно набухающее в холодной воде вещество - при нагревании переходит в раствор).

## Slide 14
3. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ВМС
Отличающие их от истинных растворов:
большой размер молекул, близкий к размеру мицелл коллоидных растворов;
растворы не летучие, не перегоняются с водяным паром;
менее подвижны, чем частицы истинных растворов, имеют невысокую текучесть;
малая диффузионная способность;
низкое и непостоянное осмотическое давление ;
способность к рассеиванию света (опалесценции);
растворы ВМС не способны к диализу, то есть могут быть очищены от примесей низкомолекулярных веществ посредством полупроницаемой мембраны;
растворы ВМС агрегативно неустойчивы и могут изменяться (коагулировать) под влиянием внешних факторов (добавление электролитов, изменение температуры, рН)
обладают вязкостью, тиксотропией (способность дисперсных систем восстанавливать исходную структуру после определенного механического действия (перемешивание, взбалтывание)
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.

## Slide 15: 3. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ВМС
Объединяющие их с истинными растворами:
лекарственное вещество диспергировано до состояния молекул (нельзя разделить при фильтровании);
при растворении ВМС растворы этих веществ образуются самопроизвольно;
растворы ВМС – однофазные гомогенные системы (нет границы раздела между растворяемым веществом и растворителем);
растворы ВМС – термодинамически равновесные системы;
Для растворов ВМС характерно:
броуновское движение;
отсутствие явления Тиндаля (при прохождении пучка света через раствор не наблюдается отклонение луча)
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.

## Slide 16
4. ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАРУШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТВОРОВ ВМС
Введение сильных электролитов или водоотнимающих веществ (спирт, глицерин, сироп)
Высаливание – процесс выделения ВМС из раствора в виде хлопьевидного осадка в результате дегидратации молекул
Коацервация – образование двух фаз: концентрированной фазы ВМС в виде мельчайших капель и разведенного раствора ВМС из-за разрушения сольватных оболочек вокруг частиц ВМС
Низкомолекулярные и высокомолекулярные электролиты
Изменение рН
низкая
температура
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.
Для предотвращения высаливания электролиты следует добавлять к растворам ВМС в виде водных растворов

## Slide 17
Гелеобразование (geletion – желатинирование, застудневание) - переход жидких систем в состояние геля (желе) благодаря возникновению в жидкой среде пространственной сетки (каркаса), которая придает ей некоторые свойства твердого тела – эластичность, пластичность и прочность

## Slide 18
4. ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАРУШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТВОРОВ ВМС
Низкая
температура
Застудневание – особая промежуточная форма существования системы (студень или гель), характеризующаяся полной утратой текучести.
Старение, изменение рН, введение
электролитов
Синерезис – явление застудневания, происходящее в самом студне, которое может привести к разделению системы на 2 фазы: концентрированный студень и растворитель, содержащий молекулы ВМС.

## Slide 19
5. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ВМС
Рецептурная пропись
Проверка правильности оформления рецептурного бланка, прописывания и совместимости ингредиентов, доз и норм отпуска лекарственных средств
Расчет количества лекарственных и вспомогательных веществ
Технология растворов ВМС: отмеривание, отвешивание, набухание, нагревание или охлаждение
(при необходимости), растворение, процеживание или фильтрование
Письменный контроль
Санитарная подготовка персонала, помещения и оборудования
Подготовка сырья, материалов, лекарственных и вспомогательных веществ

## Slide 20
5. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ВМС
Физический контроль: отклонения в объеме или в массе
Контроль при отпуске (соответствие рецепта и ППК, качество упаковки и оформления)
Химический контроль (выборочно)
Контроль качества растворов
Органолептический
контроль:
(оценка однородности, цвет, запах, вкус), отсутствие механических включений
Упаковка и оформление
Подготовка тароукупорочного материала
Подготовка этикеток
Опросный контроль

## Slide 21
5. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ВМС
При приготовлении растворов неограниченно набухающих веществ руководствуются общими правилами приготовления растворов низкомолекулярных веществ, учитывая свойства лекарственных веществ и растворителей.
Активность пепсина проявляется при рН 1,8-2,0. В сильнокислой среде пепсин инактивируется, что обуславливает особую технологию его растворов: вначале готовят раствор кислоты, в котором растворяют пепсин
Rp.: Pepsini 2,0 Acidi hydrochlorici 5 ml Aquae purificatae 200 ml Misce. Da. Signa. По 1-2 столовых ложки 2-3 раза в день во время еды.

## Slide 22
5. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ВМС
ППК (обратная сторона) Пепсина 2,0 г Раствора кислоты хлористоводородной (1:10) 5 ·10 = 50 мл Воды очищенной 205 – 50 = 155 мл
вода очищенная
кислота хлористовод
пепсин
процеживание
оформление к отпуску
ППК (лицевая сторона) Дата № рецепта Aquae purificatae 155 ml Sol. Acidi hydrochlorici diluti (1:10) 50 ml Pepsini 2,0 Vобщ.= 205 ml Приготовил (подпись) Проверил (подпись)

## Slide 23
Растворение ограниченно набухающих веществ требует использования дополнительных технологических приемов, способствующих переходу стадии набухания в стадию растворения
5. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ВМС
Сухой желатин помещают в тарированную фарфоровую чашку, заливают 10-кратным количеством холодной воды очищенной и оставляют набухать на 30-40 минут. Затем добавляют остальную воду, помещают на водяную баню (температура 60-70°С) и растворяют при перемешивании до получения прозрачного раствора. Доводят водой до требуемой массы. Полученный раствор при необходимости процеживают во флакон для отпуска.
Перед применением раствор желатина следует подогреть, т.к. раствор может уплотниться
Rp.: Solutionis Gelatinae 5% - 50,0 Da. Signa. По 1 столовой ложке через 2 часа.
* Технология лекарств: Учебник для вузов: Пер. с укр..- 2-е изд, испр. и доп. / Под ред. А. И. Тихонова. .— Х.: Оригинал, 2006.— 704 с.: 139 ил.

## Slide 24
5. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ВМС
Раствор готовят по массе: следующим образом: 2 г крахмала смешивают с 8 мл холодной воды очищенной и при перемешивании добавляют к 90 мл кипящей воды. Помешивают, нагревая до кипения, в случае необходимости процеживают.
Если не указана концентрация,
то готовят 2% раствор.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Метилцеллюлоза – ограниченно набухает в горячей воде и неограниченно набухает в холодной воде.
Метилцеллюлозу заливают горячей водой (80-90°С) в количестве ½ от требуемого объема получаемого раствора, охлаждают до комнатной температуры, добавляют остальную холодную воду и оставляют в холодильнике на 10-13 часов до полного растворения.
Процеживают через стеклянный фильтр №2.
Для предотвращения высаливания электролиты следует добавлять к растворам ВМС в виде водных растворов
Rp.: Mucilaginis Amyli 100,0 Da. Signa. На 2 клизмы

## Slide 25: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!